Технические характеристики фильтрующих полотен

| № п/п | Наименование показателей | Значение по видам полотна |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФТ100 | ФТ150 | ФТ200 | ФТ250 | ФТ400 | ФТ400 Напольный | ФТ150 | ФТ200 |
| Физико-механические показатели полотен |
|  | Класс фильтра по ГОСТ 51251-99 | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G3 | G4 | F5 |
|  | Толщина в свободном состоянии, мм | 5±0,5 | 10±1,0 | 16±1,6 | 20±2,0 | 44±4 | 44±4 | 6±0,6 | 9±1 |
|  | Поверхностная плотность, г/м2 | 100±5 | 150±7,5 | 200±10 | 250±12,5 | 400±20 | 400±20 | 150 | 190±10 |
|  | Неравнота по массе, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Разрывная нагрузка, по длине/ширине полоски 50х100мм, не менее, Н | 40/90 | 60/110 | 90/130 | 90/130 | 30/60 | 27/65 | 50/100 | 85/179 |
|  | Удлинение при разрыве, по длине/ширине, не более % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 45/40 | 35/35 | 25/28 |
|  | Температура - стойкость, долговременная, оС | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 | 100±5 |
|  | Воздухопроницаемость, не менее, дм3/м2 сек (м3/м2 ч) при сопротивлении 50 Па | 2500 (9000) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1000 (3600) | 1400 (5000) | 1400 (5000) | 1300 (4600) | 900 (3200) |
|  | Гигроскопичность, не более, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,96 | 1,5 | 1,3 |
| Эксплуатационные показатели полотен |
|  | Эффективность по кварцевой пыли %, не менее | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | 95 |
|  | Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,63 м/с, не более Па | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Пылеёмкость г/м2, не менее | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 2000 | 1400 | 1700 |
|  | Пожаровзрывоопасность | Горючий средней воспламеняемости (ГОСТ 12.1.044-89) Неогнепасен (ГОСТ 25076-81) |
| Геометрические показатели полотен |
|  | Длина полотна, м | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 | 20±0,1 |
|  | Ширина полотна, см | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 | 200±0,05 |
|  | Продольный изгиб (саблевидность) на 1м полотна, не более мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цвет | белый |
| Регенерация | Не регенери-руется | Допускается 3-х кратная регенерация | Не регенерируется |
| Применение полотен |
| Оборудование | Вентиляционные доводчики. Панельные фильтры на проволоч-ной рамке | Вентиляционные доводчики, Центральные кондиционеры Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные), кассетные (гофрированные), панельные фильтры. | Панельные фильтры | Фильтровальное полотно | Центральные кондиционеры Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры ( | Центральные кондиционеры Канальные кондиционеры и элементы систем вентиляции. Мешочные (карманные) фильтры |
| Отрасль промышленности | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. Элементы очистки воздуха (не сжатого) компрессоров | Улавливание крупнодисперсной пыли в системах очистки выбрасываемого воздуха | Покрасочные камеры. Улавливание лакокрасочной аэрозоли | Приточно-вытяжная вентиляция общественных зданий и сооружений. |